Требования к значениям показателей (характеристик) товаров, использующихся при выполнении работ, позволяющие определить соответствие установленным

заказчиком требованиям

- Вязкие нефтяные битумы. Марка битума БНД 60/90; БН 90/130. Глубина проникания иглы при 0°С: до 50 0,1 мм. По степени воздействия на организм человека: должны относиться к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007. Температура вспышки: не ниже 230 °С. Растяжимость при 25°С: не менее 55 см. Температура хрупкости: выше -30°С. Температура размягчения по кольцу и шару: до 60°С. Растяжимость при 0°С: не менее 3,5 см. Минимальная температура самовоспламенения: не ниже 368 °С. Глубина проникания иглы при 25°С: должна быть ≤ 130 0,1 мм. Соответствие: ГОСТ 22245-90. Индекс пенетрации: должен быть не менее -1 не более +1.

- Бруски обрезные хвойных пород. Предельные отклонения от номинальных размеров по ширине: нижний предел менее -1 мм и верхний предел более 1 мм. Толщина: не менее 40 мм. Шероховатость поверхности: не более 1250 мкм. Предельные отклонения от номинальных размеров по длине: нижний предел менее -10 мм и верхний предел более 20 мм. Предельные отклонения от номинальных размеров по толщине: нижний предел менее -0,5 мм и верхний предел более 0,5 мм. Ширина: не более 125 мм. Длина: 3...6,5 м. Тип древесины: сосна, либо ель, либо кедр. Влажность: не более 40%. Соответствие ГОСТ: ГОСТ 8486-86, ГОСТ 26002-83, ГОСТ 18288-87. Сорт пиломатериала: не ниже 2.

- Битумно-полимерная эмульсия дорожная. Вид: анионная. Класс по устойчивости при перемешивании с минеральными материалами эмульсии: не должен быть ≤ 1. Устойчивость при перемешивании со смесями минеральных материалов пористого зернового состава: смешивается. Устойчивость при перемешивании со смесями минеральных материалов плотного зернового состава: смешивается либо не смешивается. Сцепление с минеральными материалами: должно быть ≥ 3 баллов. Условная вязкость при 20 °С: менее 17 с. Физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии - глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм: не более 120. Содержание вяжущего с эмульгатором: менее 60 % по массе. Физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии – глубина проникания иглы при 0 °С, 0,1 мм: до 50. Физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии - температура размягчения по кольцу и шару: ниже 64°С. Соответствие: ГОСТ Р 52128-2003. Остаток на сите с сеткой № 014: не более 0,6% по массе.

- Асфальтобетон. Наибольший размер минеральных зерен: 20 мм либо 40 мм. Марка: не ниже II. Марка применяемого щебня по дробимости: не ниже 800. Температура смеси при отгрузке потребителю: 140-160°С. Предел прочности при сжатии при температуре +20°C: не должен быть ≤ 2,2 МПа. Пористость минеральной части асфальтобетонов из горячих смесей: от 14 до 19%. Тип применяемого щебня: из изверженных пород либо из осадочных пород. Остаточная пористость выше 2,5 до 5%. Водонасыщение вырубок и кернов готового покрытия: не более 5% по объему. Предел прочности при сжатии при температуре +50°C: не менее 0,9 МПа. Температура смеси при укладке: до 160°С. Содержание щебня: 40-60%. Предел прочности при сжатии при температуре 0°C: не более 12 МПа. Водостойкость, водостойкость при длительном водонасыщении: до 1. Содержание зерен размером не более 0,160 мм: 6-20% по массе. Содержание зерен размером не более 15 мм: 56-100% по массе. Содержание зерен размером не более 40 мм: 90-100% по массе. Содержание зерен размером не более 1,25 мм: 20-50% по массе. Содержание зерен размером не более 0,63 мм: 14-60% по массе. Содержание зерен размером не более 5 мм: 40-60% по массе. Содержание зерен размером не более 2,5 мм: 28-60% по массе. Содержание зерен размером не более 20 мм: 66-100% по массе. Содержание зерен размером не более 0,315 мм: 15-34% по массе. Средневзвешенное содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в смеси фракций щебня: не более 25% по массе. Содержание зерен размером не более 10 мм: 48-100% по массе. Содержание зерен размером не более 0,071 мм: 6-10% по массе. Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения: более 0,81. Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при +50°C: не менее 0,25 МПа. Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при 0°C и скорости деформирования 50(мм/мин): менее 6,5 МПа. Непрерывный зерновой состав: наличие либо отсутствие. Марка щебня по истираемости: не ниже И2. Соответствие: ГОСТ 9128-2013. Марка применяемого вяжущего: БНД 40/60 либо БН 60/90 либо БНД 90/130 либо БНД 60/90.

- Сталь арматурная (для закладных). Материал изготовления: арматура периодического либо гладкого профиля. Длина анкера: не менее 1000 мм. Класс арматуры: А-III (А400). Номер профиля: не менее 10. Площадь поперечного сечения: не более 1,131 см². Теоретическая масса 1м профиля: не менее 0,617 кг. Марка стали: 35ГС либо 25Г2С. Временное сопротивление разрыву σВ профиля: не менее 590Н/мм². Относительное удлинение δ5 профиля: не менее 14%. Предел текучести σТ профиля: не менее 390Н/мм² Соответствие ГОСТ: ГОСТ 5781-82. Арматурная сталь класса А-III: диаметром стержня не более 12 мм должна выдерживать испытание на изгиб в холодном состоянии на угол не менее 90° с толщиной оправки не менее трех величин диаметра стержня.

- Земля растительная. Применение: для посадки деревьев и кустарников, для создания и капитального ремонта газонов и для создания объектов цветочного оформления. Плотность насыпания на сухое вещество: более 700 менее 1000 кг/м³. Засоренность: нежелательными растениями (крапива, борщевик) и строительным и бытовым мусором не допускается. Содержание хлоридов: менее 1680 мг/кг. Содержание элементов питания, общего азота: не менее 0,1 не более 0,4 %. Содержание элементов питания, подвижного фосфора: не менее 100 мг/кг. Плотность насыпания при фактической влаге: более 900 не более 1500 кг/м³. pH (KCl): более 4 менее 7,8. Размер агрегатов: не более 1 см. Массовая доля влаги: не более 20%. Внешний вид: однородная сыпучая масса. pH(H2O): 7±0,5. Содержание органического вещества: должно быть 10 - 25 %. Содержание элементов питания, обменного калия: не менее 100 мг/кг.

- Семена газонных трав (смесь). Содержание райграса пастбищного: не должно быть ≤ 30%. Категория семян райграса пастбищного: ОС либо PC. Чистота семян райграса пастбищного: не менее 92%. Всхожесть райграса пастбищного: более 75%. Влажность райграса пастбищного: не более 15%. Содержание овсяницы красной: не должно быть ≤ 20%. Категория семян овсяницы красной: РС либо ЭС. Чистота семян овсяницы красной: не менее 85%. Всхожесть овсяницы красной: не менее 65%. Влажность овсяницы красной: не более 15%. Содержание мятлика лугового: не должно быть ≤ 25%. Категория семян мятлика лугового ОС либо PC. Чистота семян мятлика лугового: не менее 85%. Всхожесть мятлика лугового: не менее 60%. Влажность мятлика лугового: не более 15%. Содержание райграса однолетнего: не должно быть ≥ 10% и не должно быть ≤ 5%. Категория райграса однолетнего: ОС. Чистота райграса однолетнего: не менее 95%. Всхожесть райграса однолетнего: не менее 80%. Содержание в смеси иных семян: не должно быть более 2,2%. Соответствие: ГОСТ Р 52325-2005. Влажность райграса однолетнего: не более 15%.

- Бетон дорожный. Класс бетона по прочности на сжатие: не должен быть ниже В25. Марка бетона по морозостойкости: не ниже F200. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм в крупном заполнителе: не более 35% по массе. Наибольший размер заполнителя: 10 мм. Зерновой состав крупного заполнителя, содержание фракции от 5 до 10 мм: 100 % по массе. Марка по водонепроницаемости: выше W2. Модуль крупности мелкого заполнителя: 1,5-3. Мелкий заполнитель: должен быть песок для строительных работ. Марка щебня по морозостойкости: ниже F300. Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне: не более 2% по массе. Применяемая фракции крупного заполнителя от 5 до 10 мм. Вяжущее: должен быть портландцемент с добавками либо шлакопортландцемент. Вид цемента: должен быть ПЦ-Д20 либо ПЦ-Д5. Содержание пылевидных и глинистых частиц в мелком заполнителе: не более 3% по массе. Полный остаток на сите размером отверстий 2,5 мм: 0-20%. Полный остаток на сите размером отверстий 1,25 мм: 5-45%. Полный остаток на сите размером отверстий 0,63 мм: 20-70%. Полный остаток на сите размером отверстий 0,315 мм: 35-90%. Полный остаток на сите размером отверстий 0,16 мм: 80-95%. Порода щебня: изверженные либо осадочные. Содержание глины в комках в крупном и мелком заполнителях: не допускается. Соответствие: ГОСТ 26633-2015.

- Бетон. Класс бетона по прочности на сжатие: не должен быть ниже В15. Марка бетона по морозостойкости: не ниже F75. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм в крупном заполнителе: не более 35% по массе. Наибольший размер заполнителя: должен быть не более 40 мм. Зерновой состав крупного заполнителя, содержание фракции от 5 до 10 мм: 15-40 % по массе. Марка по водонепроницаемости: выше W2. Мелкий заполнитель: должен быть песок для строительных работ. Применяемые фракции крупного заполнителя: может быть [от 5 до 10 мм], [св. 10 до 20 мм], [св. 20 до 40 мм]. Вяжущее: должен быть портландцемент с добавками либо шлакопортландцемент. Вид цемента: должен быть ПЦ-Д20 либо ПЦ-Д5 либо ШПЦ. Зерновой состав крупного заполнителя, содержание фракции св. 10 до 20 мм: 20-75% по массе. Порода щебня: изверженные либо осадочные. Зерновой состав крупного заполнителя, содержание фракции св. 20 до 40 мм: 40-65% по массе.

- Щебень для дорожного строительства. Порода щебня: осадочные либо изверженные. Фракция [св. 10 до 20 мм]; [св. 40 до 70 мм]. Марка по истираемости: выше И3. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловой формы: 10-25 % по массе. Потеря массы при испытании щебня на дробимость (для изверженных пород): 3-16%. Наибольший номинальный размер зерен: должен быть не более 70 мм. Наименьший номинальный размер зерен: должен быть не менее 10 мм. Содержание пылевидных и глинистых частиц: не более 2 % по массе. Марка щебня по дробимости: выше 1000. Подтип щебня из изверженных пород: из эффузивных пород; из интрузивных пород. Содержание зерен слабых пород: не более 10 % по массе. Группа щебня: 1...4. Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий равным наибольшему номинальному размеру зерен до 10% по массе. Содержание глины в комках: не более 0,25 % по массе. Марка щебня по морозостойкости: ниже F400. Потеря массы при испытании щебня на дробимость в насыщенном водой состоянии: до 11%. Потеря массы после испытания щебня на морозостойкость насыщением в растворе сернокислого натрия и высушиванием: не более 5%. Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий равным полусумме наименьшего и наибольшего номинального размера зерен 30-60% по массе. Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам, аморфных разновидностей диоксида кремния, растворимых в щелочах не более 50 ммоль/л. Потеря массы при испытании щебня на дробимость в сухом состоянии: до 11%. Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам, галоидных соединений (галит, сильвин и др., включая водорастворимые хлориды) в пересчете на ион хлора: не более 0,1% по массе. Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий равным наименьшему номинальному размеру зерен: 90-100 % по массе. Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам, сульфатов (гипс, ангидрит) и сульфидов, кроме пирита (марказит, пирротин, гипс, ангидрит и др.) и пересчете на SO3 не более 1,5 % по массе. Потеря массы при испытании щебня на истираемость: от 5%. Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий равным 1,25D, где D наибольший номинальный размер зерен до 0,5% по массе. Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам пирита не более 4% по массе. Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам, угля и древесных остатков: не более 1% по массе. Удельная эффективность активности естественных радионуклидов: менее 1000 Бк/кг. Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам: свободных волокон асбеста не более 0,25% по массе. Соответствие ГОСТ 8267-93.

- Щебень для дорожного строительства. Порода щебня: осадочные либо изверженные. Фракция: [от 5 до 10 мм]; [от 3 до 10 мм]. Марка по истираемости: выше И3. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловой формы: 10-25 % по массе. Потеря массы при испытании щебня на дробимость (для изверженных пород): 3-16%. Наибольший номинальный размер зерен: 10 мм. Наименьший номинальный размер зерен: должен быть не менее 3 мм. Содержание пылевидных и глинистых частиц: не более 2 % по массе. Марка щебня по дробимости: выше 1000. Подтип щебня из изверженных пород: из эффузивных пород; из интрузивных пород. Содержание зерен слабых пород: не более 10 % по массе. Группа щебня: 1...4. Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий 2,5 мм: 95-100% по массе. Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий равным наибольшему номинальному размеру зерен до 10% по массе. Содержание глины в комках: не более 0,25 % по массе. Марка щебня по морозостойкости: ниже F400. Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий 1,25 мм: 95-100% по массе. Потеря массы при испытании щебня на дробимость в насыщенном водой состоянии: до 11%. Потеря массы после испытания щебня на морозостойкость насыщением в растворе сернокислого натрия и высушиванием: не более 5%. Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий равным полусумме наименьшего и наибольшего номинального размера зерен 30-60% по массе. Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам, аморфных разновидностей диоксида кремния, растворимых в щелочах не более 50 ммоль/л. Потеря массы при испытании щебня на дробимость в сухом состоянии: до 11%. Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам, галоидных соединений (галит, сильвин и др., включая водорастворимые хлориды) в пересчете на ион хлора: не более 0,1% по массе. Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий равным наименьшему номинальному размеру зерен: 90-100 % по массе. Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам, сульфатов (гипс, ангидрит) и сульфидов, кроме пирита (марказит, пирротин, гипс, ангидрит и др.) и пересчете на SO3 не более 1,5 % по массе. Потеря массы при испытании щебня на истираемость: более 0% и не более 35%. Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий равным 1,25D, где D наибольший номинальный размер зерен до 0,5% по массе. Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам пирита не более 4% по массе. Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам, угля и древесных остатков: не более 1% по массе. Удельная эффективность активности естественных радионуклидов: менее 1000 Бк/кг. Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам: свободных волокон асбеста не более 0,25% по массе. Соответствие ГОСТ 8267-93.

- Щебень для дорожного строительства. Порода щебня: изверженные. Фракция [св. 20 мм до 40 мм]. Марка по истираемости: выше И3. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловой формы: 0-25 % по массе. Потеря массы при испытании щебня на дробимость (для изверженных интрузивных пород): 0-16%. Содержание пылевидных и глинистых частиц: не более 1 % по массе. Марка щебня по дробимости: выше 1000. Подтип щебня из изверженных пород: из эффузивных пород; из интрузивных пород. Содержание зерен слабых пород: не более 10 % по массе. Группа щебня: до 4. Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий равным наибольшему номинальному размеру зерен до 10% по массе. Содержание глины в комках: не более 0,25 % по массе. Марка щебня по морозостойкости: ниже F400. Потеря массы после испытания щебня на морозостойкость насыщением в растворе сернокислого натрия и высушиванием: не более 5%. Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий равным полусумме наименьшего и наибольшего номинального размера зерен 30-60% по массе. Потеря массы при испытании щебня на дробимость (для изверженных эффузивных пород): 0-11%. Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам, аморфных разновидностей диоксида кремния, растворимых в щелочах не более 50 ммоль/л. Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам, галоидных соединений (галит, сильвин и др., включая водорастворимые хлориды) в пересчете на ион хлора: не более 0,1% по массе. Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий равным наименьшему номинальному размеру зерен: 90-100 % по массе. Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам, сульфатов (гипс, ангидрит) и сульфидов, кроме пирита (марказит, пирротин, гипс, ангидрит и др.) и пересчете на SO3 не более 1,5% по массе. Потеря массы при испытании щебня на истираемость: более 0% не более 35%. Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий равным 1,25D, где D наибольший номинальный размер зерен до 0,5% по массе. Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам пирита не более 4% по массе. Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам, угля и древесных остатков: не более 1% по массе. Удельная эффективность активности естественных радионуклидов: менее 1000 Бк/кг. Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам: свободных волокон асбеста не более 0,25% по массе. Соответствие ГОСТ 8267-93.

- Песок природный. Тип песка: образовавшийся в результате естественного разрушения скальных горных пород. Модуль крупности песка: до 3,5 Мк. Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам и примесям, в песке, слюда: не более 2% по массе. Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам и примесям, в песке, сера, сульфиды, кроме пирита (марказит, пирротин и др.) и сульфаты (гипс, ангидрит и др.) в пересчете на SO3: не более 1% по массе. Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам и примесям, в песке, галлоидные соединения (галит, сильвин и др.), включающие в себя водорастворимые хлориды, в пересчете на ион хлора: не более 0,15% по массе. Полный остаток на сите № 063: более 45% по массе. Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм: до 15% по массе. Истинная плотностью зерен: должна быть 2,0-2,8 г/см³. Содержание зерен крупностью св. 10 мм: до 5% по массе. Содержание в песке пылевидных и глинистых частиц: не более 3% по массе. Содержание в песке глины в комках: до 0,5% по массе. Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам и примесям, в песке, пирит в пересчете на SO3: до 4% по массе. Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам и примесям, в песке, аморфные разновидности диоксида кремния, растворимого в щелочах (халцедон, опал, кремень и др.) не более 50 ммоль/л. Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам и примесям, в песке, уголь: не более 1% по массе. Содержание зерен крупностью св. 5 мм: не более 20% по массе. Группа: крупный либо повышенной крупности. Класс песка (по зерновому составу и содержанию пылевидных и глинистых частиц): I либо II. Соответствие: ГОСТ 8736-2014. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов: не более 740 Бк/кг.

- Грунтовка ГФ-021. Цвет: красно-коричневый. Внешний вид пленки: после высыхания пленка должна быть ровной, однородной, матовой либо полуглянцевой. Растворитель: сольвент. Условная вязкость при 20°С по вискозиметру ВЗ-4: не менее 45 сек. Степень перетира: не более 40 мкм. Время высыхания до степени 3 при 20°С: не более 24 ч. Эластичность пленки при изгибе: не должна быть более 1 мм. Стойкость пленки к статическому воздействию минерального масла при 20°С: не менее 48 ч. Расслаивание: не более 5 мл. Адгезия пленки: не должна быть более 1 бал. Соответствие ГОСТ 25129-82. Прочность пленки при ударе на приборе типа У-1: не должна быть менее 50 см.

- Доски обрезные хвойных пород. Предельные отклонения от номинальных размеров по ширине: нижний предел менее -1 мм и верхний предел более 1 мм. Толщина: не более 50 мм. Шероховатость поверхности не более 1250 мкм. Предельные отклонения от номинальных размеров по длине: нижний предел менее -10 мм и верхний предел более 20 мм. Предельные отклонения от номинальных размеров по толщине: нижний предел менее -0,5 мм и верхний предел более 0,5 мм. Наличие гнили: не допускается. Инородные включения, механические повреждения и пороки обработки: не допускается. Ширина: не менее 75 мм. Длина 4...6,5 м. Тип древесины: сосна, либо ель, либо кедр. Влажность: более 15%. Соответствие ГОСТ 8486-86, ГОСТ 18288-87, ГОСТ 26002-83. Сорт пиломатериала: не ниже 3.

- Раствор. Средняя плотность затвердевших растворов в проектном возрасте: не должна быть ≥1800кг/м³. Назначение: кладочные (кроме бутовой кладки). Водоудерживающая способность приготовленного раствора: не должна быть менее 90%. Марка по подвижности: Пк3, Пк2. Тип раствора: тяжелые либо легкие. По применяемым вяжущим раствор простой; сложный. Наибольшая крупность зерен заполнителя: должна быть ≤ 2,5 мм. Вяжущий материал: может быть портландцемент, шлакопортландцемент, глина. Морозостойкость: выше F50. Расслаиваемость свежеприготовленных смесей: не должна быть ≥ 10%. Марка раствора: не ниже М150. Вид цемента: ПЦ-Д5 либо ПЦ-Д20 либо ШПЦ. Содержание глинистых частиц размером менее 0,4 мм в глиняном вяжущем не менее 30 и не более 80%: соответствие. Заполнитель: песок для строительных работ. Содержание песчаных частиц размером более 0,16 мм в глиняном вяжущем не более 30%: соответствие. Подвижность по погружению конуса: 4-12 см. Соответствие: ГОСТ 28013-98.

- Мастика. По назначению: мастика должна быть гидроизоляционная. По способу применения: мастика должна быть горячая либо холодная, не требующая подогрева перед применением либо с предварительным подогревом перед применением. Внешний вид: должна быть однородная - без видимых посторонних включений. Мастика: должна быть битумно-эмульсионная либо битумно-полимерная. Прочность сцепления с основанием: не должна быть менее 0,1 МПа. Относительное удлинение при разрыве: не менее 100%. Водопоглощение в течение 24 ч: не должно быть более 5% по массе. Условная прочность: не менее 0,2 МПа. Мастика водонепроницаема при испытании в течение не менее 10 мин при давлении не менее 0,03 МПа. Соответствие: ГОСТ 30693-2000.

- Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная. Описание: должна представлять собой однородную массу черного цвета, состоящую из битумного вяжущего, трансформаторных масел и модифицирующих добавок, используются в горячем состоянии. Область применения: для гидроизоляции строительных конструкций. Расход: не менее 1,5 не более 3,5 кг/м². Допустимая температура наружного воздуха для нанесения: нижний предел ниже -20°С и верхний предел выше 35°С. Максимальная температура нагрева мастики для нанесения: 180...210 °С. Температура каплепадения: 48...52 °С. Морозостойкость: ниже -40 °С. Наличие минеральных кислот и щелочей: отсутствие. Количество нерастворимых веществ в бензоле: до 3%. Водонепроницаемость: полная.

- Битум. Класс: густеющие со средней скоростью, получаемые разжижением вязких дорожных битумов жидкими нефтепродуктами либо медленногустеющие, получаемые разжижением вязких дорожных битумов жидкими нефтепродуктами. Температура размягчения остатка после определения количества испарившегося разжижителя: не ниже 28 °С. Условная вязкость по вискозиметру с отверстием 5 мм при 60 °С: не менее 40 с и не более 130 с. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле: не ниже 45 °С. Соответствие: ГОСТ 11955-82. Температура самовоспламенения: не ниже 300°С. Количество испарившегося разжижителя: не менее 7%.

- Скамейка без спинки Материал: бетон, деревянный настил, лак, пропитка по дереву. Размеры (мм): более 1450х не менее 400х до 450. Урна наземная (бетонная). Материал: бетон. Размеры (мм): до 400*400*600. Вес (кг): не должен быть более 120.

- Урна наземная (бетонная). Материал: бетон. Размеры (мм): менее 450*350-400*600. Вес (кг): менее 125.

- Болт M10x50 мм с полной резьбой, цинк. Назначение: для создания разъемного соединения деталей и конструкций в сочетании с гайками соответствующего диаметра. Форма болта: шестигранная. Цинковое покрытие: наличие. Минимальная ширина головки болта: не более 18 мм. Резьба: метрическая. Размер резьбы: М10. Диаметр болта: 10 мм. Длина болта: 50 мм. Класс прочности: не ниже 8.8. Размер ключа: не более 17. Вид резьбы: полная. Шаг резьбы: 1,5 мм. Максимальная ширина головки болта: не менее 15 мм.

- Гайка оцинкованная М10. Назначение: для создания разъемного соединения деталей и конструкций в сочетании с болтами соответствующего диаметра. Форма: шестигранная. Цинковое покрытие: наличие. Минимальная ширина гайки: не более 18 мм. Резьба: метрическая. Внутренний диаметр: 10 мм. Класс прочности: не ниже 8. Размер ключа: не более 17 мм. Толщина гайки: от 7 до 9 мм. Шаг резьбы: 1,5 мм. Максимальная ширина гайки: не менее 15 мм.

- Шайба оцинкованная. Исполнение: 1 либо 2. Диаметр крепежной детали: 10 мм. Класс прочности: С либо А. Внутренний диаметр шайбы: не более 11 мм. Наружный диаметр шайбы: 20 мм. Толщина шайбы: 2 мм. Соответствие ГОСТ: ГОСТ 11371-78. Цинковое покрытие: наличие. Материал изготовления: сталь.

- Болты с шестигранной головкой. Класс точности: В. Номинальный диаметр резьбы: не менее 16 мм. Диаметр стержня: не более 18 мм. Высота опорной шайбы: не менее 0,20 мм. Высота головки: не менее 10 мм. Исполнение: 1 либо 2. Размер "под ключ": не более 27 мм. Диаметр опорной шайбы: до 25 мм. Диаметр описанной окружности: до 30 мм. Шаг резьбы: крупный либо мелкий, не менее 1,5 мм. Длина болта: более 50 не более 100 мм. Расстояние от опорной поверхности головки до оси отверстия в стержне: не менее 49 мм. Длина резьбы: не более 55 мм. Поверхность болтов: должна быть чистой, без следов коррозии и механических повреждений. Класс прочности: выше 4.6. Соответствие: ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 7798-70.

- Гайки шестигранные. Класс точности: В. Номинальный диаметр резьбы: не менее 16 мм. Высота опорной шайбы: не менее 0,15 мм. Высота гайки: не более 16,4 мм. Исполнение: 1 либо 3. Размер "под ключ": не более 27 мм. Диаметр опорной шайбы: до 25 мм. Диаметр описанной окружности: до 30 мм. Шаг резьбы: крупный либо мелкий, не менее 1,5 мм. Поверхность гаек: должна быть чистой, без следов коррозии и механических повреждений. Класс прочности: выше 4.

- Шайба оцинкованная. Исполнение: 1 либо 2. Диаметр крепежной детали: менее 20 мм. Класс прочности: С либо А. Внутренний диаметр шайбы: не более 20 мм. Наружный диаметр шайбы: не менее 30 мм. Толщина шайбы: 3 мм. Соответствие ГОСТ: ГОСТ 11371-78. Цинковое покрытие: наличие. Материал изготовления: сталь.

- Гвозди строительные. Размеры гвоздей (диаметр стержня х длина): 1,6х50 мм, 1,8х60 мм, 3,5х90 мм, 4х100 мм. Диаметр головки гвоздя: не должен быть более 7,5 мм. Диаметр стержня: не должен быть более 4 мм. Сечение гвоздя типоразмером 3,5х90 мм: трефовое. Высота головки: не менее 0,96 мм. На стержне гвоздя: допускаются продольные лыски с поперечными рисками от подающего ножа, четырехстороннее смятие, незначительные насечки и следы от разъемных матриц, под головкой гвоздя допускаются диаметрально расположенные наплывы металла. Отклонения от круглости головок: не должны быть более 0,9 мм. Торцовая поверхность головки: может быть рифленой, гладкой. Отклонение от соосности головки относительно стержня: не должно быть более 0,5 мм. Односторонний равномерный прогиб стержня гвоздя: не должен быть более 0,7 мм. Тип головки: должен быть для 1,6х50 мм (плоская), для 1,8х60 мм (коническая), для 3,5х90 мм (коническая), для 4х100 мм (коническая). Заостренная часть гвоздя: может иметь круглое либо квадратное сечение, угол заострения по граням не должен быть более 40°. Сечение гвоздя за исключением 3,5х90 мм: круглый. Соответствие ГОСТ 4028-63, ГОСТ 283-75.

- Пленкообразующий материал. Назначение: для ухода за свежеуложенным бетоном при строительстве монолитных бетонных покрытий автомобильных дорог, аэродромов в различных климатических условиях. Принцип действия: жидкий продукт, образующий после нанесения на поверхность и высыхания светлую монолитную (каучуковую) пленку, препятствующую испарению влаги из свежеуложенного бетона. Состав: представляет собой композицию, состоящую из латекса бутадиен-стирольного не менее 30% не более 40%, наполнителя более 14%, незначительных добавок эмульгатора и компонентов, регулирующих технологические свойства материала менее 5%. Цвет: белый либо светло-серый.

- Полотно иглопробивное. Состав: водопроницаемый нетканый материал, изготовленный из полиэфирных волокон по технологии "спанбонд" иглопробивным методом. Плотность: должна быть 250-500 г/м². Предельная нагрузка от 5 кН/м.

- Камень бортовой. Длина: не более 3000 мм. Отклонение от линейного размера по длине: ±6. Справочная масса: не должна быть не более 0,1 т. Высота должна быть 200, 300 мм. Тип камня: должен быть прямой рядовой. Класс бетона по прочности на сжатие: не ниже В22,5. Отклонение от прямолинейности профиля верхней поверхности по всей длине: не более 12 мм. Объем бетона: не должен быть менее 0,043 м³. Отклонение от линейного размера по высоте: ±5 мм. Длина: не должна быть более 3000 мм. Марка бетона по морозостойкости: не должна быть менее F200. Наличие ускорителя твердения в составе бетонной смеси в объеме до 3 % от массы цемента. Ширина: не более 150 мм. Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе: не должен быть менее Вtb 3,2. Отклонение от перпендикулярности торцевых и смежных граней: ± 4 мм. Должен соответствовать ГОСТ 6665-91.

- Гранитный отсев. Модуль крупности - 1-5 мм. Марка прочности – не ниже М1200. Концентрация посторонних включений - до 0,4% от общего объема. Доля фракций неправильной формы – до 14,5% от общего объема. Марка по морозостойкости не должна быть менее F300. Объемно-насыпная масса (т/м3) – 1,32-1,34.